РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ

по ультразвуковому контролю (аттестация СПВЗ)

Аттестационный центр АО «НИКИМТ-Атомстрой»

Кандидат: Ризо В.Ю.

Нормативная база: ГОСТ Р 50.05.02-2022, ГОСТ Р 50.05.05-2018, НП-084-15, НП-105-18, НП-104-18, ГОСТ 22727-88, ПНАЭ Г-009-89

# Задание 1. Разработка технологической карты (ТКК) УЗК

## 1.1. Исходные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Контролируемый элемент | КСС кругового типа, стыковой шов с неравнопрочными стенками |
| Труба 1 | Ø219 × 16 мм |
| Труба 2 | Ø227 × 20 мм (по чертежу задания) |
| Основной металл | Ст20 (перлитный класс) |
| Способ сварки | РАДС (TIG) |
| Тип соединения | 1-24 (С-24) по ПНАЭ Г-009-89 |
| Разделка (чертёж) | Угол 30° ± 2°; зазор корня ≤ 0,5 мм; притупление 1⁺⁰·⁵₋₀,₂ мм |
| Нормативная база | ГОСТ Р 50.05.02-2022, НП-084-15 |

## 1.2. Логика выбора нормативных требований

Шаг 1 — методика УЗК: ГОСТ Р 50.05.02-2022 (п. 1.1, разд. 6–7) устанавливает унифицированную методику УЗК сварных соединений.

Шаг 2 — правила контроля: НП-084-15 (разд. II, п. 37–40) — общие требования к УЗК: оценка эквивалентной площади, условной протяжённости, остаточной толщины.

Шаг 3 — оценка качества: Критерии приёмки — НП-105-18 (категория по НП-104-18). В задании категория не указана — указывается по КД.

Шаг 4 — форма ТКК: Приложение Г ГОСТ Р 50.05.02-2022 (п. Г.1–Г.6, рис. Г.1).

## 1.3. Выбор схемы прозвучивания

П. 6.2.4.1 ГОСТ Р 50.05.02-2022: кольцевые стыковые СС при S < 60 мм и Dвн < 800 мм контролируют с одной поверхности прямым и однократно отражённым лучами (рис. 2в, 2и).

Расчёт: Dвн(219×16) = 219 − 2×16 = 187 мм < 800 мм; S = 16 и 20 мм < 60 мм.

П. 6.2.4.3: при D ≤ 15q применяют ПЭП с кривизной поверхности (ПРС, R ≈ 109,5 мм).

П. 6.2.4.5: настройку чувствительности выполняют на НО с отражателями на глубинах 16 и 20 мм.

П. 6.2.4.4: допускается контроль со снятым усилением шва в зоне сканирования НП.

## 1.4. Параметры ПЭП (табл. 1, ГОСТ Р 50.05.02-2022)

| Зона | Толщина, мм | Частота, МГц | Угол ввода, ° |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба Ø219×16 | 16 | 2,5–5,0 | прямой: 65°, 70°; отражённый: 65°, 70° |
| Труба Ø227×20 | 20 | 2,5–5,0 | прямой: 65°, 70°; отражённый: 65°, 70° |
| Дополнительно | — | 2,5–4,0 | ПС/ПРС 0° для корневой зоны |

## 1.5. Уровни чувствительности (п. 7.4.2)

| Уровень | Установка | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Браковочный (Абр) | По НП-105-18 / КД | Оценка по эквивалентной площади |
| Контрольный (Аконтр) | +6 дБ к чувствительности от Абр | Фиксация, измерение h, ΔL |
| Поисковый | +6 дБ от Аконтр (+12 дБ от Абр) | Поиск несплошностей |

## 1.6. Технологическая карта УЗК (содержание по прил. Г)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ № ТКК-УЗК-_____    Лист 1 из 2

1. ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ

1.1 Оборудование: трубопровод / элемент ___

1.2 Изготовитель: ___

1.3 Тип СС: стыковое кольцевое, С-24 (1-24) по ПНАЭ Г-009-89

1.4 Обозначение по КД: ___

1.5 Сварка: РАДС

1.6 ОМ: Ст20; сварочные материалы: ___

1.7 Стадия: приёмочный / операционный контроль

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1 Методическая: ГОСТ Р 50.05.02-2022

2.2 Нормативная: НП-084-15, НП-105-18, НП-104-18

3. ОБЪЁМ И ОЦЕНКА

3.1 Категория: ___ (по НП-104-18 / КД)

3.2 Степень контроледоступности: по КД

3.3 Объём: 100 % длины шва

4. РАЗМЕРЫ: кольцевой стыковой шов Ø219×16 / Ø227×20 мм

5. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Ra ≤ 6,3 мкм; ОШЗ ± 50 мм; снятие усиления в зоне НП

6. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

7.1 Дефектоскоп: А1212-Мастер / аналог

7.2 ПЭП: ПРС 0° (R ≈ 110 мм); НП 65°–70°

7.3 НО: Ст20, R = 110 мм, БЦО на глубинах 4–16 и 5–20 мм

8. СХЕМА: рис. 2в, 2и ГОСТ Р 50.05.02-2022

9. НАСТРОЙКА: Абр по табл. 4.8 НП-105-18; Аконтр = Абр + 6 дБ; поисковый = Аконтр + 6 дБ

10. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: подготовка → проверка СК → настройка → сканирование →

фиксация → оценка → дефектограмма и заключение

11. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА (п. Г.4): K, размеры включений по табл. 4.8 НП-105-18;

п. 14 — трещины, несплавления, непровары не допускаются

Разработал: _______  КУ № ___    Проверил: _______

# Задание 2. Заключение и дефектограмма по КСС

## 2.1. Исходные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| СС | Стыковой шов С-1 по НП-104-18 |
| Толщина H | 8 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Сварка | РД (РДМ) |
| Категория | I по НП-105-18 |
| Нормативы | НП-105-18, ГОСТ Р 50.05.02-2022 |

## 2.2. Нормативные критерии (НП-105-18, табл. 4.8, кат. I, 7,5 < S ≤ 10 мм)

| Показатель | Норма |
| --- | --- |
| Чувствительность K | ≤ 0,20 мм |
| Одиночное включение | ≤ 1,2 мм |
| Скопление | ≤ 2,0 мм |
| Количество на 100 мм | ≤ 12 шт. |
| Σ приведённых площадей | ≤ 5,5 мм² |
| Крупное включение | ≤ 3,5 × 1,2 мм, не более 1 шт./100 мм |

П. 14 НП-105-18 — абсолютный брак: трещины, несплавления, непровары.

## 2.3. Оценка несплошностей

| № | L, мм | h, мм | x, мм | ΔL, мм | Амплитуда | Заключение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 83 | 8,0 | +4,0 | 5 | Аконтр + 2 дБ | БРАК | h = S; п. 14; табл. 4.8 |
| 2 | 132 | 4,5 | +1,0 | 4 | Аконтр + 0 дБ | БРАК | 4,5 > 3,5 мм; табл. 4.8 |
| 3 | 144 | 7,5 | 0 | 3 | Абр + 0 дБ | БРАК | h ≈ S; Абр; п. 14; табл. 4.8 |
| 4 | 166 | 6,5 | −1,0 | 10 | Аконтр + 4 дБ | БРАК | ΔL = 10; 6,5 > 3,5; табл. 4.8 |
| 5 | 180 | 8,0 | +4,0 | 3 | Абр + 0 дБ | БРАК | h = S; п. 14; табл. 4.8 |

## 2.4. Дефектограмма

ДЕФЕКТОГРАММА УЗК № ___

Объект: образец КСС С-1, H = 8 мм, сталь 20, категория I

Методика: ГОСТ Р 50.05.02-2022    Нормы: НП-105-18, табл. 4.8

№  L,мм  h,мм  x,мм  ΔL,мм  Амплитуда    Заключение

1   83    8,0   +4,0    5    Аконтр+2дБ      БРАК

2  132    4,5   +1,0    4    Аконтр+0дБ      БРАК

3  144    7,5     0     3    Абр+0дБ         БРАК

4  166    6,5   −1,0   10    Аконтр+4дБ      БРАК

5  180    8,0   +4,0    3    Абр+0дБ         БРАК

Схема (вид развёртки шва):

0    50   83      132   144    166      180   200 мм

|-----|----●-------●-----●------●--------●-----|

## 2.5. Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ № _____

Объект контроля:    образец стыкового сварного шва С-1

Материал:           сталь 20

Толщина:            H = 8,0 мм

Способ сварки:      РД

Категория:          I (НП-105-18, табл. 4.8)

Методика:           ГОСТ Р 50.05.02-2022

Результаты: обнаружено 5 несплошностей. Все признаны НЕДОПУСТИМЫМИ:

— № 1, № 5: h = S (8,0 мм) — непровар/сквозной дефект (п. 14 НП-105-18);

— № 3, № 5: амплитуда на браковочном уровне (Абр + 0 дБ);

— все № 1–5: превышение допустимых размеров табл. 4.8 (кат. I, S = 8 мм).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Сварное соединение НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям НП-105-18.

Соединение ПОДЛЕЖИТ БРАКОВКЕ.

Дефектоскопист: _____________  КУ № ___

Руководитель НК: _____________

# Задание 3. Заключение и дефектограмма по прокату

## 3.1. Исходные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект | Листовой прокат 3000 × 1000 × 20 мм |
| Элемент | Основной металл |
| Материал | Сталь 20 |
| Нормативы | ГОСТ Р 50.05.05-2018, ГОСТ 22727-88 |
| Класс сплошности | 0 |
| Несплошности | Отсутствуют |

## 3.2. Нормы класса 0 (ГОСТ 22727-88, прил. 4, S = 20 мм ≤ 60 мм)

| Показатель | Норма класса 0 |
| --- | --- |
| S₁ (макс. площадь единичной), см² | 5 |
| S₂ (на 1 м²), см² | 20 |
| Относительная площадь S, % | 1,0 |
| S₃, % | 1,0 |
| S₄, % | 0,3 |
| L (макс. протяжённость), мм | 30 |
| Метод | А24Э / А24ЭС + А20Т / D3Э |

## 3.3. Дефектограмма

ДЕФЕКТОГРАММА УЗК № ___ (прокат)

Лист 3000×1000×20 мм, сталь 20, класс сплошности 0

Методика: ГОСТ Р 50.05.05-2018, ГОСТ 22727-88 (прил. 4)

Несплошности: НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

## 3.4. Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ № _____

Объект контроля:    листовой прокат 3000 × 1000 × 20 мм

Материал:           сталь 20

Класс сплошности:   0 (ГОСТ 22727-88, прил. 4)

Методика:           ГОСТ Р 50.05.05-2018 (п. 7.5)

Результаты: УЗК выполнен в полном объёме. Несплошности не обнаружены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Прокат СООТВЕТСТВУЕТ классу сплошности 0 по ГОСТ 22727-88. ГОДЕН.

Дефектоскопист: _____________  КУ № ___

Руководитель НК: _____________

# Сводная таблица результатов

| Задание | Объект | Итог |
| --- | --- | --- |
| 1 | КСС Ø219×16 / Ø227×20, С-24, РАДС | ТКК по прил. Г ГОСТ Р 50.05.02-2022 |
| 2 | КСС С-1, H = 8 мм, кат. I | БРАК (5 недопустимых несплошностей) |
| 3 | Лист 3000×1000×20, класс 0 | ГОДЕН (несплошности отсутствуют) |