Технологическая карта

радиографического контроля

№

| 1. Объект контроля– |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Предприятие изготовитель |  |  | ФГУП МАРКС |  |  |  |  |  |
| 1.2.Наименование детали |  |  | СНТВ 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3.№ чертежа детали |  |  | ВПН 6555.000 |  |  |  |  |  |
| 1.4. Контролируемый элемент |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.5. Чертеж |  |  | ВПН 6555.000 |  |  |  |  |  |
| 1.6. Тип сварного соединения |  |  | Стыковое (не повортное) |  |  |  |  |  |
| 1.7. Обозначение |  |  | С-4, по ГОСТ Р 59023.2-2020 |  |  |  |  |  |
| 1.8. Способ сварки |  |  | 30 — РДС, по ГОСТ Р 59023.2-2020 |  |  |  |  |  |
| 1.9. Основной металл |  |  | 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |
| 1.10. Марка сварочного материала |  |  | (атоматиз. Подбор) или как в п.1.9. или спиок+ручной ввод |  |  |  |  |  |
| 2. Документация, по которой проводится контроль: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Методическая | ГОСТ Р 50.05.07-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Нормативная | НП-105-18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Требования к технологии контроля и оценке качества: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Категория сварного соединения |  |  | II (по НП-105-18) |  |  |  |  |  |
| 3.2. Объем контроля, % |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |
| 4. Тип и размеры контролируемого элемента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Тип контролируемого элемента |  |  |  | Трубопровод (кольцевой сварной шов) |  |  |  |  |
| 4.2. Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Внешний диаметр |  |  |  |  | 800,0 |  | толщина | 20,0 |
| 4.2.2 Длинна (листы/пластины) |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 4.2.2. Ширина валиков усиления на наружной поверхности (е): |  |  |  |  | 15,0 ±4,0 |  | На внутренней поверхности (е1): | 15,0 ±4,0 |
| 4.2.3. Высота валика усиления (g=g1) |  |  |  |  | 2±1,5 |  |  |  |
| 4.2.4. Ширина околошовной зоны |  | 5,0 мм (с каждой стороны от краёв шва) |  |  |  | 4.2.5 Ширина контролируемой зоны |  | 25,0 |
| 4.2.6. Подкладное кольцо |  | Есть |  |  |  | 4.2.7. Толщина стенки подкладного кольца |  | 3.0 мм (учитывать в К,f) |

4.3. Эскиз сварного соединения

Сварное соединение C4 по ГОСТ Р 59023.2-2020

| 5.Средства контроля |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Источник излучения | Селен-75 (Se-75) |  |
| 5.2. Размер фокусного пятна ,мм | 3,0 |  |
| 5.3. Тип, номер и расположение ИКИ | Проволочный / №12 по ГОСТ 7512 (со стороны источника/плёнки) |  |
| 5.4. Тип и размер радиографической плёнки | R5 "Фома", 120х100 мм |  |
| 5.6. Набор маркировочных знаков | №2 (атоматиз. подбор) |  |
| 5.7. Средства измерения | Лупа измерительная ЛИ 3-10, Линейка измерительная 150 мм |  |
| 5.8. Негатоскоп с денситометром | Дион-2 |  |
| 5.9. Маркер по металлу | Paint marker |  |
| 5.10. Образец имитатор ВПК/ВГК | №2 по ГОСТ Р 50.05.07-2018 (атоматиз. Подбор по прилож. В) только для D более 30 мм |  |
| 5.11. Набор фотохимикатов | AGFA NDT M-eco |  |
| 6. Параметры и схема контроля |  |  |
| 6.1. Напряжение на р/трубке, Kv (прочерк если выбран ИИИ) |  | Не более по п. 6.3.2 ГОСТ |
| 6.2. Толщина, для определения чувствительности контроля (Sк), мм |  | (S+gmin+g1min) + Sпк х 2 |
| 6.3. Требуемая чувствительность контроля (К) не более, мм |  |  |
| 6.4 Угол просвечивания, град |  |  |
| 6.5. Расстояние от источника излучения до поверхности контролируемого сварного соединения (f), не менее, мм |  |  |
| 6.6. Число экспозиций, шт |  |  |
| 6.7. Число контролируемых участков, шт |  |  |
| 6.8. Размер участка: для разметки, длина×ширина, мм |  |  |

6.9. Схема просвечивания.

Чертёж 3д по ГОСТ Р 50.05.07-2028.

| 7. Подготовка контролируемого элемента |  |
| --- | --- |
| 7.1 Размеры подготовленного к контролю участка | [указать: диаметр(для кольцевых швов) и длину сварного соединения, ширину контролируемой зоны ] |
| 7.2. Требования к качеству поверхности | подлежащие контролю сварные соединения должны быть очищены от окалины, шлака, брызг металла и других загрязнений. При этом также должны быть устранены все обнаруженные при внешнем осмотре наружные дефекты, а также неровности, изображения которых на снимке могут помешать выявлению и расшифровке изображений внутренних несплошностей и включений в сварном соединении. |
| 7.3. Разметка на участки | разметить контролируемый сварной шов на участки в соответствии со схемой контроля п. 6.9. Направление отсчета – по часовой стрелке. Маркировка границ и нумерация участков –маркером за пределами контролируемой зоны. |

| 8. Условия и порядок проведения контроля |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. Место проведения контроля | участок радиографического контроля. |  |
| 8.2. Обеспечение правил радиационной безопасности | перед проведением контроля оградить радиационно-опасную зону сигнальной оградительной лентой и выставить знаки радиационной опасности (размер радиационно-опасной зоны определяет дозиметрист в соответствии с картограммой радиационного поля). |  |
| 8.3. Состав рабочего звена | 2 дефектоскописта, один из которых должен иметь квалификацию с правом выдачи заключений |  |
| 8.4. Диапазон рабочих температур, °С |  | +5 ÷ +30 |
| 8.5 Последовательность технологических операций: |  |  |
| 8.5.1 отметить маркером на сварном соединении место установки кассеты с плёнкой и мерного пояса (от зенита трубы по часовой стрелке по ходу транспортировки технологического продукта). Установить на основном металле контролируемой трубы свинцовые ограничительные метки и маркировочные знаки. Маркировка должна иметь следующую информацию: - шифр дефектоскописта, - шифр объекта (номер заявки), - номер стыка и просвечиваемого участка, - клеймо сварщика, В случае повторного просвечивания после исправления дефектов установить букву «Р» в конце группы маркировочных знаков. Если шов был вырезан, затем отремонтирован, установить букву «С». ИКИ установить на шов со стороны источника излучения/плёнки Имитатор вогнутости и выпуклости корня шва установить на поверхности трубы вдоль шва со стороны, обращенной к источнику излучения, на расстоянии не менее 5 мм от шва. |  |  |
| 8.5.2. Отрегулировать положение рентгеновского аппарата согласно схемы просвечивания, установить режим контроля на пульте рентгеновского аппарата в соответствии с расчетными параметрами контроля (п. 6). Выполнить экспонирование радиографической пленки. |  |  |
| 8.5.3 По окончании просвечивания снять экспонированную плёнку со стыка. |  |  |
| 8.5.4 Выполнить фотообработку экспонированной рентгеновской пленки в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. |  |  |

9.Расшифровка радиографических снимков

9.1. Просмотр и расшифровку снимков выполнять после их полного высыхания в затемнённом помещении с применением негатоскопа.

9.2. Снимки допускаются к расшифровке, если они удовлетворяют следующим требованиям: - на снимках не должно быть пятен ,полос, загрязнений и повреждений эмульсионного слоя, затрудняющих их расшифровку. - на снимках должны быть видны изображения эталонов чувствительности , маркировочных знаков, ограничительных меток, имитаторов вогнутости и выпуклости корня шва(при необходимости), измерительного пояса. - оптическая плотность изображений контролируемого участка шва,околошовной зоны и эталона чувствительности должна быть в диапазоне 1,5-3,5 единиц оптической плотности (е.о.п.). - уменьшение оптической плотности изображения сварного шва и контролируемой околошовной зоны на любом участке этого изображения по отношению к оптической плотности изображения эталона чувствительности (или участка, на котором установлен проволочный эталон чувствительности)не должно превышать 1,0 е.о.п.Чувствительность контроля не должна превышать значения, приведенного в п.6.4.

9.3 Для определения размеров трещин, непроваров, пор и включений при расшифровке радиографических снимков следует использовать указанные в разделе 5 средства измерения.

9.4 Измеренные при расшифровке снимков размеры следует округлять до ближайших значений из ряда 0,2;0,3;0,4;0,5;0,6;0,8;1,0;1,2;1,5;2,0;2,5;3,0;3,5 и 4,0 мм или ближайших целых значений в мм для измеренных размеров более 4,0 мм.

10.Оценка качества

10.1. качество сварного соединения или наплавленной детали считается удовлетворительным, если на снимках не обнаружены трещины, непровары, а также не удовлетворяющие требованиям НП-108-15 включения, вогнутость или выпуклость корня шва.

10.2. Нормы допустимости одиночных включений и скоплений для номинальной толщины 20,0 мм и категории II (таблица 4.8 НП-105-18) кат. Iн, IIн табл. 4.9, алюм. Табл. 4.10, титан табл. 4.11, (ввести категории Iн, IIн, связать с данными табл) таблицы довольно разные, наверно будут разные шаблоны карт Толщина сваренных деталей, мм; Одиночные включения и скопления; Одиночные крупные включения. Допускаемый наибольший размер; Допускаемое число включений и скоплений на любом участке сварного соединения длиной 100 мм; Допускаемая суммарная приведенная площадь включений и скоплений на любом участке сварного соединения длиной 100 мм, мм2; Допускаемые; Допускаемое число на любом участке сварного соединения длиной 100 мм. Наибольший размер, мм; наибольшая ширина, мм. включения, мм; скопления, мм. 10.2. при определении скопления учитываются любые включения, наибольший размер которых превышает 0,2 мм.

10.3 любую совокупность включений (одиночных скоплений, групп включений), которая может быть вписана в квадрат с размером стороны, не превышающим 4×0,8 мм, допускается рассматривать как одно сплошное включение.

10.4. при отсутствии одиночных крупных включений (в том числе принимаемых за указанные включения по п. 10.3. или при их количестве, менее допускаемого по нормам таблице 10.2., вместо них могут быть допущены в соответствующем количестве одиночные включения и/или одиночные скопления допускаемых размеров без их учета при подсчете суммарной площади одиночных включений и одиночных скоплений.

10.5. допустимая выпуклость корня шва, мм – не более 0,60, вогнутость корня шва, мм – не более 2. (брать по табл 4.3, 4.4, 4.5, также параметр –поворотное/ не поворотное св. соед)

10.6. Результаты оценки допустимости по п.п. 10.1÷10.5 и выводы о качестве контролируемого элемента занести в рабочий журнал. При обнаружении несплошностей, которые должны учитываться, составить дефектограмму контролируемого элемента.