ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА
(расчёты параметров контроля)

Технологическая карта № 4
Методический документ: ГОСТ Р 50.05.07-2018
Дата формирования: 23.06.2026 23:30

## Расшифровка обозначений в формулах

| Обозначение | Описание |
| --- | --- |
| S | Номинальная толщина стенки (основного металла) в месте сварки, мм |
| D | Наружный диаметр трубопровода, мм |
| d | Внутренний диаметр трубопровода, мм (d = D − 2S) |
| g_min | Наименьшая допустимая высота усиления (валика) шва, мм |
| g_max | Наибольшая допустимая высота усиления (валика) шва, мм |
| S_K | Номинальная толщина в месте сварки для поиска K: S + g_min, мм |
| S_рад(K) | Радиационная толщина для расчёта чувствительности K, мм |
| S_рад(f) | Радиационная толщина для расчёта расстояния f, мм |
| K | Требуемая чувствительность контроля (диаметр проволоки ИКИ), мм |
| Φ (d) | Размер фокусного пятна источника излучения, мм |
| f (SFD) | Расстояние от источника до детектора (плёнки), мм |
| b (OFD) | Расстояние от объекта контроля до детектора, мм |
| Ug | Геометрическая нерезкость изображения, мм |
| C | Вспомогательный коэффициент: C = max(2Φ/K, 4) |
| N | Минимальное число экспозиций (снимков) на участок контроля |
| L | Длина участка, охватываемого одной экспозицией, мм |
| m | Отношение внутреннего диаметра к наружному: m = d/D |
| l | Длина радиографического снимка (плёнки), мм |

## Лог расчётов

### 1. Исходные данные пользователя

Нормативная ссылка: Входные параметры формы создания техкарты

Логика расчёта: Пользователь вводит идентификационные данные объекта, геометрию, тип сварного соединения, источник излучения и параметры просвечивания. Эти значения являются входом для всех последующих расчётов.

Переменные: S, D, g_min, g_max, Φ (d), b (OFD)

Ход расчёта:

- Организация: ФГУП МАРКС

- Объект контроля: ФГУП МАРКС

- Марка стали: 08Х18Н10Т

- Толщина стенки S = 4.0 мм

- Наружный диаметр D = 556.0 мм

- Условное обозначение шва: С-3 (Стыковое, V-образная разделка, флюс с подваркой / РДС)

- Категория сварного соединения: II

- Способ сварки: 31

- Источник излучения: Селен-75 (Se-75)

- Фокусное пятно Φ = 3.0 мм

- Расстояние b (OFD) = 5.0 мм

- Схема просвечивания: Чертёж 3г — трубопровод Dн > 50 мм

Результат: Исходные данные приняты для расчёта.

### 2. Зоны контроля и размеры шва

Нормативная ссылка: ГОСТ Р 59023.2-2020; НП-105-18 (п. 4.2)

Логика расчёта: По условному обозначению сварного соединения и способу сварки S- толщине стенок свариваемых деталей определяются ширина валика, зона термического влияния (ОШЗ), контролируемая зона и допустимые значения усиления шва g_min, g_max. Значения g_min и g_max используются при расчёте радиационной толщины.

Переменные: g_min, g_max, S

Формула: Ширина валика, ОШЗ и контролируемая зона — по таблицам ГОСТ Р 59023.2-2020 для кода соединения и толщины S.

Ход расчёта:

- Код соединения: С-3

- Толщина S = 4.0 мм, способ сварки: 31

- Ширина валика: 8.0 мм

- Высота валика (справочно): 2.0 мм

- g_min = 0.5 мм (для расчёта K)

- g_max = 3.5 мм (для расчёта f)

- Ширина ОШЗ: 5.0 мм

- Ширина контролируемой зоны: 18.0 мм

- Мин. ширина плёнки: 8.0 мм (не указывать)

Результат: g_min = 0.5 мм, g_max = 3.5 мм — приняты для расчёта радиационной толщины.

Примечание: По Таблице ГОСТ Р 59023.2-2020 для С-3, S=4.0 мм

### 3. Категория сварного соединения

Нормативная ссылка: НП-104-18; НП-105-18, Таблица N 4.8

Логика расчёта: Категория сварного соединения по НП-104-18  НП-105-18 определяет объём контроля и нормы оценки качества по НП-105-18 (табл. 4.8). Для оценки качества применяются категории I, II и III.

Формула: Категория шва → нормы табл. 4.8 НП-105-18

Ход расчёта:

- Категория сварного соединения: II

- Объём контроля: 100 % (В техкарте указывать объём контроля -100%, т.к. в данном случае речь идёт об одном конкретном сварном соединении)

Результат: Категория: II

### 4. Требуемая чувствительность K

Нормативная ссылка: НП-105-18, Таблица N 4.8

Логика расчёта: По НП-105-18, п. 46, чувствительность K определяется по радиационной толщине , которая равна S + g_min + Sпк (одна стенка + минимально допустимая высота валика+ толщина стенки подкладного кольца/планки в случае его применения), при просвечивании через две стенки чувствительность контроля устанавливается по суммарной номинальной толщине этих стенок. (S+S)

. Значение K — диаметр проволоки ИКИ в мм.

Переменные: S, g_min, S_K, K

Формула: S_K = S + g_min; K = f(S_K, категория) по Табл. 4.8 НП-105-18  при просвечивании через 1 стенку

S_K = S + S при просвечивании через две стенки

Ход расчёта:

- S = 4.0 мм, g_min = 0.5 мм

- S_K = S + g_min = 4.0 + 0.5 = 4.5 мм   S_K = S + S

- Категория сварного соединения: II

- По Табл. 4.8 НП-105-18: K ≤ 0.2 мм (0.2 %)

Результат: K ≤ 0.200 мм (НП-105-18, Табл. 4.8: Sном+g_min = 4.0+0.5 = 4.5 мм, кат. II)

### 5. Радиационная толщина

Нормативная ссылка: ГОСТ Р 50.05.07-2018, п. 6.3.5

Логика расчёта: По НП-105-18, Табл. 4.8, чувствительность K определяется по радиационной толщине , которая равна S + g_min + Sпк (одна стенка + минимально допустимая высота валика+ толщина стенки подкладного кольца/планки в случае его применения), при просвечивании через две стенки чувствительность контроля устанавливается по суммарной номинальной толщине этих стенок. (S+S). Для расчёта f применяется S_рад(f) с наибольшим усилением g_max и учётом числа просвечиваемых стенок.

Переменные: S, g_min, g_max, S_K, S_рад(f)

Формула: S_K = S + S (для K); S_рад(f) = S + g_max или 2S + 2g_max (для f)

Ход расчёта:

- Схема: Чертёж 3г — трубопровод Dн > 50 мм — Две стенки

- Число стенок (для f): 2

- S_K = S + g_min = 4.0 + 0.5 = 4.5 мм   S + S = 8 мм

- S_рад(f) = 2×4.0 + 2×3.5 = 15.0 мм

Результат: S_K = 4.5 мм (для K); S_рад(f) = 15.0 мм (для f)

### 6. Выбор источника излучения

Нормативная ссылка: ГОСТ Р 50.05.07-2018, раздел 5.1

Логика расчёта: По толщине и материалу контролируемого объекта подбираются применимые источники излучения (ГОСТ Р 50.05.07-2018, табл. Б.1–Б.3). Оптимальный источник обеспечивает требуемую чувствительность K при минимальной экспозиции.

Переменные: S, материал

Формула: Источники по табл. Б.1–Б.3 для стали / алюминия / титана

Ход расчёта:

- Толщина S = 4.0 мм

- Материал: 08Х18Н10Т

- Таблица Б.1 ГОСТ Р 50.05.07-2018

- Применимые источники: 7 шт.

- Выбран: Селен-75 (Se-75) (Se-75)

- Энергия: 0,066–0,40 МэВ

Результат: Источник: Селен-75 (Se-75)

### 7. Параметры схемы просвечивания

Нормативная ссылка: ГОСТ Р 50.05.07-2018, раздел 6; ГОСТ 7512-82 (Приложение 4 для чертежа 3б)

Логика расчёта: По выбранной схеме просвечивания рассчитываются минимальное расстояние источник–детектор f, число экспозиций N и длина участка L. Коэффициент C = max(2Φ/K, 4). Для чертежа 3б применяется итерационный алгоритм по ГОСТ 7512-82. Для чертежа 3ж по п. Г.5 ГОСТ Р 50.05.07-2018 f и N определяются опытным путём — расчётные значения справочные. Отрицательное расчётное f в техкарте указывается как 0 мм.

Переменные: Φ (d), K, C, f (SFD), N, L, m, D, d, l

Формула: f = 0,5 × (1,5C(D - d) - D) = 0,5 × (1,5 × 30.00 × (556.0 - 548.0) - 556.0) = -98.0 мм

Ход расчёта:

- Схема: Чертёж 3г — трубопровод Dн > 50 мм

- Описание: Трубопровод Dн > 50 мм. Плёнка снаружи.

- Внутренний диаметр d = D − 2S = 556.0 − 2×4.0 = 548.0 мм

- Коэффициент C = 30.0

- Отношение m = d/D = 0.9856

- Формула: f = 0,5 × (1,5C(D - d) - D) = 0,5 × (1,5 × 30.00 × (556.0 - 548.0) - 556.0) = -98.0 мм

- Подстановка: f = 0,5 × (1,5C(D - d) - D) = 0,5 × (1,5 × 30.00 × (556.0 - 548.0) - 556.0) = -98.0 мм

- Минимальное расстояние f = 0.0 мм

- Число экспозиций N ≥ 3

- Длина участка L = 582.0 мм

Результат: f_min = 0.0 мм, N = 3, L = 582.0 мм

Примечание: По Таблице ГОСТ для m=0.99: N ≥ 3 экспозиций.

### 8. Геометрическая нерезкость Ug

Нормативная ссылка: ГОСТ Р 50.05.07-2018, п. 6.5; ГОСТ Р 50.05.07-2018

Логика расчёта: Геометрическая нерезкость зависит от размера фокусного пятна, расстояния объект–детектор b и расстояния источник–детектор f. Если пользователь не задал SFD, используется рассчитанное f_min. Итоговое SFD = max(SFD_ввод, f_min). Результат сравнивается с допустимым Ug по требуемой чувствительности K.

Переменные: Φ (d), b (OFD), f (SFD), Ug

Формула: Ug = Φ × b / (f − b)

Ход расчёта:

- Φ = 3.0 мм

- b (OFD) = 5.0 мм

- SFD введённое = не задано мм

- f_min из схемы = 0.0 мм

- SFD использованное = max(ввод, f_min) = 700 мм

- Ug = Φ × b / (f - b) = 3.0 × 5.0 / (700 - 5.0) = 0.022 мм

- Допустимый Ug_max: 0.1 мм

- Проверка: соответствует

Результат: Ug = 0.022 мм (допустимо ≤ 0.1 мм)

### 9. Плёнка, экраны и ИКИ

Нормативная ссылка: ГОСТ Р 50.05.07-2018, разделы 5.3–5.4; ГОСТ ИСО 11699-1

Логика расчёта: Класс плёнки (ГОСТ ИСО 11699-1) подбирается по категории сварного соединения. Толщина свинцовых экранов зависит от типа источника. Диаметр проволоки ИКИ не менее требуемого K.

Переменные: K

Обработать эту логику и добавить в код:

П 6.1.11 ГОСТ Р 50.05.07 - ИКИ следует устанавливать на контролируемом участке сварного соединения со стороны источника излучения.

При невозможности установки ИКИ со стороны источника излучения при РК сварных соединений цилиндрических, сферических и других пустотелых изделий через две стенки с расшифровкой изображения только прилегающего к пленке участка сварного соединения и при панорамном просвечивании допускается устанавливать ИКИ со стороны кассеты с пленкой. В этом случае чувствительность РК должна быть смещена на одну ступень ИКИ в сторону ужесточения.

Формула: Диаметр проволоки ИКИ ≥ K (ближайший стандартный размер)

Ход расчёта:

- Рекомендуемый класс плёнки: C2 — Высококонтрастные, мелкозернистые

- Примеры плёнок: Kodak T200, AGFA D3

- Выбранная плёнка: D5 "Структурикс"

- Оптическая плотность: 1.5–4.5

- ИКИ: Проволочный эталон (ГОСТ 7512 / ISO 19232-1)

- Диаметр проволоки ИКИ: 0.2 мм

- Передний экран: 0,09–0,16 мм (Свинцовые (Pb))

- Задний экран: 0,5 мм

Результат: ИКИ: проволока Ø 0.2 мм; плёнка класса C2  Нужна автоматизация выбора № ИКИ в соотвтевии с ГОСТ 7512

### 10. Объём контроля и критерии оценки

Нормативная ссылка: НП-104-18 (объём); НП-105-18 (критерии качества)

Логика расчёта: Объём радиографического контроля определяется категорией сварного соединения. Критерии приёмки дефектов — по НП-105-18 для соответствующей категории.

Ход расчёта:

- Категория: II

- Объём контроля: 100 %

- Норматив оценки: НП-105-18

- По НП-105-18, категория II. Трещины, несплавления, непровары — не допускаются. Поры и шлаковые включения — по Таблице 1 НП-105-18.

Результат: Объём контроля: 100 %

Документ сформирован автоматически системой НК-Карта.
ГОСТ Р 50.05.07-2018 «Система экспертной оценки и подтверждения соответствия объектов использования атомной энергии. Неразрушающий контроль. Радиографический контроль»